# XEROX RECYCLED Plus multifunkciós papír technikai paraméterei

# Felhasználási besorolás

Fénymásoló: ****

Lézernyomtató: ****

# Alapanyag: 	100% újra feldolgozott

# Súly: 	80 ± 2,5 g/m2

# Archiválási idő: 	min. 50 év

# Vastagság: 	100 ± 6 mikron

# Merevség ( gépirány / keresztirány ):  	min. 105 / 50 mN

# Simaság ( Bendsten ):  	max. 300 ml/min.

# Telítettség ( opacitás ): 	min. 95 %

# Fehérség: 	85 ( CIE )

# Fényesség: 	80 ( ISO )

# Áteresztő képesség: 	max. 1000 ml/min.

# Felületi ellenállás: 	5 x 1010 - 5 x 1012 ohm cm2

# Nedvesség tartalom:	 4,2 ± 0.4

# Surlódás: 	0.40 -0.65

Kopás:	max. 10 mg

# Rendeződési index: 	min. 20

# Elakadási ráta:	max. 0,2 º/oo ( egyoldalas ), max. 0.3 º/oo ( kétoldalas )

Méret ( szálirány ): 	A/4 ( hosszanti ), A/3 ( kereszt )

# Származási hely: 	Németország

Kiszerelés:

1 rizsma ( csomag ) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.